利口福1号车间仓库通道地面工程技术方案

施工工艺

| 施工步骤 | 6mm环氧地坪施工工艺 |
| --- | --- |
| 前期准备 | 施工区域硬质封闭，隔离粉尘 |
| 1、基面处理 | 首先凿除空豉的旧环氧涂层，然后用环氧砂浆修补填平，再采用地面刮刨机对旧环氧地面进行整体刮刨干净，最后用打磨机打磨平整，用吸尘器吸干净粉尘。 |
| 2、底涂施工 | 均匀涂刷环氧底涂一遍，要求均匀、无遗漏、固化成膜。 |
| 3、环氧砂浆施工 | 用环氧中涂调配石英砂，经搅拌均匀后采用镘刀平刮一遍，厚度约0.8mm。 |
| 4、粘贴玻璃纤维布 | 在固化的环氧砂浆面上用环氧中涂粘贴玻璃纤维布三层，第一层与第二层的粘贴方向互相垂直，第二层与第三层的粘贴方向互相垂直，厚度约2mm. |
| 5、环氧砂浆施工 | 用环氧中涂调配石英砂，经搅拌均匀后采用镘刀在玻璃纤维布面上平刮二遍，厚度约1.6mm。 |
| 6、腻子施工 | 等环氧砂浆硬化后，用打磨机把表面打磨一遍，并用吸尘器吸干净粉尘，然后用环氧中涂加石英粉调配成腻子，采用镘刀刮环氧腻子一遍，厚度约0.2mm。 |
| 7、面涂施工 | 等腻子硬化后，用打磨机把表面打磨一遍，并用吸尘器吸干净粉尘，然后用镘刀镘涂环氧自流平地坪涂料一遍，厚度约为1.4mm。 |
| 8、罩面施工 | 等面涂硬化后用聚氨酯罩面漆滚涂一遍。 |
| 9、保养 | 自然养护4天。 |

施工工期

总施工时间为21天（另：自然养护时间4天）。共25日